TECHNISCHE BESCHREIBUNG GLASFASERKABEL (LICHTWELLENLEITER)

- Aufbau

| Kabel-Typ | A-D(ZN)2Y-(2-4)-250-652D/657A1-7211 HP |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aufbau 1. Außenmantel: UV-beständiges PE 2. Zugentlastungselement: Aramidgarn 3. Die erste Schicht der Röhrchen: PC 4. Die zweite Schicht der Röhrchen: PBT Bündelader: 1,55 mm PBT\PC Röhrchen 5. Gelfüllung: Thixotrope Masse 6. Optische Faser: Faser nach ITU-T G.652.D und G.657.A1 |  |  |  |
| Temperaturbereich | Lagerung und Transport | Montage | Betrieb |
|  | von -40 bis +70 °С | von -10 bis +60 °С | von -30 bis +70 °С |
| Längswasserdichtigkeit | Ja |  |  |
| Relative Feuchte bei +350C, % | 98 |  |  |
| Außendurchmesser (D), mm | 2,0±0,1 |  |  |
| Durchschnittliches Gewicht pro 1 km Kabel, kg | 3,5±5% |  |  |

- Mechanische Eigenschaften

| Berechnete Zugkraft, ≥, kN dynamisch | 0,06 |
| --- | --- |
| Minimaler Biegeradius | 15D |
| Querdruck, kN/cm (N/10cm) | 0,1 (1000) |
| Widerstand gegen axiale Torsion in einem Winkel von ±360° bei Prüflänge 1m | Ja |
| Biegefestigkeit im Winkel bei ± 900 mit einem Biegeradius von 15x Kabel-Ø | Ja |
| Schlagfestigkeit 1 J | Ja |

- Konfektionierung

| Kabel-Herstelllängen, km | 6 |
| --- | --- |
| Verpackung | Spule ОККО №1 (495х445х495) |
| Toleranz, % | ±3,0 |
| Kleinabschnitte (nach Kundenabsprache) | Maximal 5% |
| Markierungsmethode | Tintenstrahldruck |
| Kennzeichnungsgenauigkeit, % | ±0,5 |

- Farbmarkierung

| Faser-Farbmarkierung in der Bündelader (Entsprechend der Kundenanforderung können die Farben auch abweichen) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| rot | grün | blau | gelb |

- Produktdaten

| Faseranzahl | 2 | 4 |
| --- | --- | --- |
| Bündelader x Faser | 1x2 | 1x4 |

Angaben zur Zugbeanspruchung beziehen sich auf Kabelkonstruktionen mit maximaler Faseranzahl