TECHNISCHE BESCHREIBUNG GLASFASERKABEL (LICHTWELLENLEITER)

Aufbau

| Kabel-Typ | A-DQ(ZN)2Y-(1-6)x24/A-DQ(ZN)4Y-(1-6)x24-1078 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Standards | IEC 60793, IEC 60794 |  |  |
| Aufbau 1. Außenmantel: UV-beständiges PE/PA 2. Bündelader: PBT Röhrchen 3. Gelfüllung: Thixotrope Masse 4. Optische Faser: 200 µm Singlemode-Faser nach ITU-T G.652.D/G.657.A1 5. Zentrales Zugentlastungselement: Glasfaserverstärkter Kunststoff 1,8 mm FRP-E 6. Wasser-Blockierungselement: Quellfähige Faser 7. Reißfaden: Quellfähige Faser |  |  |  |
| Temperaturbereich | Lagerung und Transport | Montage | Betrieb |
|  | von -30 bis +70 °С | von -5 bis +50 °С | von -30 bis +70 °С |
| Längswasserdichtigkeit | Ja |  |  |
| Relative Feuchte bei +350C, % | 98 |  |  |
| Außendurchmesser (D), mm | 5,7±0,2 |  |  |
| Durchschnittliches Gewicht pro 1 km Kabel, kg | 20±5% |  |  |

Mechanische Eigenschaften

| Berechnete Zugkraft, ≥, kN dynamisch | 0,8 |
| --- | --- |
| Minimaler Biegeradius | 20D |
| Querdruck, kN/cm (N/10cm) | 0,05 (500) |
| Widerstand gegen axiale Torsion in einem Winkel von ±360° bei Prüflänge 2m | Ja |
| Biegefestigkeit im Winkel bei ± 900 mit einem Biegeradius von 20x Kabel-Ø | Ja |
| Schlagfestigkeit 2 J | Ja |

Konfektionierung

| Kabel-Herstelllängen, km | 6 |
| --- | --- |
| Verpackung | Trommel №10 (1000х630х1000) |
| Toleranz, % | ±3,0 |
| Kleinabschnitte (nach Kundenabsprache) | Maximal 5% |
| Markierungsmethode | Tintenstrahldruck |
| Kennzeichnungsgenauigkeit, % | ±0,5 |

Farbmarkierung

| Faser-Farbmarkierung in der Bündelader (Entsprechend der Kundenanforderung können die Farben auch abweichen). M-Faser mit schwarzem ring. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| rot | grün | blau | gelb | weiß | grau | braun | violett | türkis | schwarz | orange | rosa |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| rot+m | grün+m | blau+m | gelb+m | weiß+m | grau+m | braun+m | violett+m | türkis+m | farblos | orange+m | rosa+m |

| Farbmarkierung der Bündelader (Entsprechend der Kundenanforderung können die Farben auch abweichen). Farbe der Füllelemente: farblos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| rot | grün | blau | gelb | weiß | grau |

| Farbgebung des Kabelmantels |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mantelmaterial | PE/PA |  |
| Farbe | schwarz | orange |

Produktdaten

| Faseranzahl | 24 | 48 | 72 | 96 | 144 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bündelader x Faser | 1х24 | 2х24 | 3х24 | 4х24 | 6х24 |

Angaben zur Zugbeanspruchung beziehen sich auf Kabelkonstruktionen mit maximaler Faseranzahl