TECHNISCHE BESCHREIBUNG GLASFASERKABEL (LICHTWELLENLEITER)

Aufbau

| Kabel-Typ | A-D(ZN)2Y-(2-4)/A-D(ZN)4Y-(2-4)-7216 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Standards | IEC 60793, IEC 60794 |  |  |
| Aufbau 1. Außenmantel: UV-beständiges PE/PA 2. Zugentlastungselement: Aramidgarn 3. Die erste Schicht der Röhrchen: PC 4. Die zweite Schicht der Röhrchen: PBT Bündelader: PBT\PC Röhrchen 5. Gelfüllung: Thixotrope Masse 6. Optische Faser: Singlemode-Faser |  |  |  |
| Temperaturbereich | Lagerung und Transport | Montage | Betrieb |
|  | von -40 bis +70 °С | von -10 bis +60 °С | von -30 bis +70 °С |
| Längswasserdichtigkeit | Ja |  |  |
| Relative Feuchte bei +350C, % | 98 |  |  |
| Außendurchmesser (D), mm | 2,5±0,2 |  |  |
| Durchschnittliches Gewicht pro 1 km Kabel, kg | 4,7±5% |  |  |

Mechanische Eigenschaften

| Berechnete Zugkraft, ≥, kN Dynamisch (2F/4F) | 0,08/0,15 |
| --- | --- |
| Minimaler Biegeradius | 15D |
| Querdruck, kN/cm (N/10cm) | 0,05 (500) |
| Widerstand gegen axiale Torsion in einem Winkel von ±360° bei Prüflänge 1m | Ja |
| Biegefestigkeit im Winkel bei ± 900 mit einem Biegeradius von 15x Kabel-Ø | Ja |
| Schlagfestigkeit 2 J | Ja |

Konfektionierung

| Kabel-Herstelllängen, km | 6 |
| --- | --- |
| Verpackung | Spule ОККО №1 (495х445х495) |
| Toleranz, % | ±3,0 |
| Kleinabschnitte (nach Kundenabsprache) | Maximal 5% |
| Markierungsmethode | Tintenstrahldruck |
| Kennzeichnungsgenauigkeit, % | ±0,5 |

Farbmarkierung

| Faser-Farbmarkierung in der Bündelader (Entsprechend der Kundenanforderung können die Farben auch abweichen) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| rot | grün | blau | gelb |

| Farbgebung des Kabelmantels |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mantelmaterial | PE/PA | PE/PA |
| Farbe | schwarz | orange |

Kann verwendet warden:

- 250 µm Singlemode-Faser nach ITU-T G.652.D oder G.652.D/G.657.A1

- 200 µm Singlemode-Faser nach ITU-T G.652.D/G.657.A1

Angaben zur Zugbeanspruchung beziehen sich auf Kabelkonstruktionen mit maximaler Faseranzahl